Магнитопроводы

Предприятие  изготавливает витые ленточные магнитопроводы ( 50, 400 ,1000 Гц) любой геометрии в т.ч.  по эскизу заказчика :

- Стержневой конструкции

типа ПЛ, ПЛМ, ПЛР- ………................................................…. по ГОСТ 22050-76

- Броневой конструкции

типа ШЛ, ШЛМ, ШЛР………………………………………….……..…. по ГОСТ 22050-76

- Кольцевой конструкции

типа ОЛР, ОЛ-……………………по ТУ 3400-001-23535494-2010, ГОСТ 204011-80;

- Трехфазные ленточные

типа ТЛ ……………..……………по ТУ 6391-003-23535494-2010,  ОСТ 4ГО.480.

- На частоту сети 50 Гц

из электротехнической стали……. 0,3-Н-1-ЭТ-(А)-3407- ГОСТ 21427.1-83.

- На частоту сети 400 Гц

из электротехнической стали ………...0,15-ТО-ЭТ-3425- ГОСТ 21427.4-78.

- На частоту сети 400-1000 Гц

из электротехнической стали …...0,1-0,08-ТО-ЭТ-3425- ГОСТ 21427.4-78.

- Делаем дополнительную услугу :

При повышенных требованиях по току холостого хода – шлифовку торцев магнитопровода.

Окраску порошковой эмалью (серой)  по требованию заказчика

По сообщенным в наш адрес Техническим Требованиям  к  магнитопроводу

- Геометрия   - тип в соответствии с ГОСТ, ТУ, ОСТ..  или с приложенным эскизом

- Частота  сети  при синусоидальной форме напряжения  -  50, 400, 1000  (Гц)

- Скважность, форма, требования к длительность фронтов  при импульсной форме напряжения

- Дополнительные требования

мы  подберем из серийно поставляемых  или разработаем (согласуем КД – услуга бесплатная)  оптимальное  для  потребителя  по  цене  и  качеству  изделие,  присвоим наименование в соответствии с ГОСТ,ТУ… Вашему  типоразмеру  магнитопровода ,  изготовим  в  производстве  опытные  образцы  (не  менее  пяти)  и  выставим  счет  в  соответствии с  прейскурантом  рыночных  цен.  После  сообщения  платежного  поручения  образцы  отгрузим  в  Ваш  адрес. По  результатам  испытаний  на Вашем предприятии  образцов  при необходимости  мы  учтем  все  окончательные  изменения и повторно согласуем КД.

Продукцию поставляем во все регионы РФ, в  рамках Таможенного Союза и ВТО используя услуги грузоперевозчиков :  ООО «Деловые Линии»,  ООО «ПЭК»,  ООО «Желдорэкспедиция», ООО «ТК Энергия», ……….

- Срок разработки и согласования КД(услуга бесплатная) – от двух до пяти  суток.

- Срок поставки партии магнитопроводов  (0,3-Н-1-ЭТ-(А)-3407- ГОСТ 21427.1-83.)

до 1000 шт- две недели  с момента оплаты

- Срок поставки партии магнитопроводов  (0,15 - 0,1-  ТО-ЭТ-3425- ГОСТ 21427.4-78.)

- 65 дней  с момента оплаты  при отсутствии производственного задела мерной ленты на предприятии

-Две недели  при наличии производственного задела мерной ленты на предприятии

- При заказе свыше  1000 комплектов  – равномерно по согласованному Графику

Мы  предлагаем сотрудничество  на  долговременной  основе  (заключаем годовой  договор  на  поставку)  с  преимуществами  для  потребителя  по  цене  и   срокам  отгрузки   в т.ч.  по  согласованному  Графику.

Изделия применяются в продукции бытового, медицинского, общепромышленного и специального назначения (при проведении испытаний в составе аппаратуры у Заказчика) . Прямые поставки во все регионы РФ, в рамках Таможенного Союза, ВТО.

| Магнитопроводы витые разрезные стержневой конструкции по ГОСТ 22050-76 типа ПЛ, ПЛР, ПЛМ |
| --- |
| № | Типоразмер | Геометрия кольца, (мм) | Масса, (г) | Вид производства |
|  |  | a | b | c min | h min |  |  |
| На частоту сети 50 Гц из электротехнической стали 0,3-Н-1-ЭТ-(А)-3407- ГОСТ 21427.1-83. |
|  | ПЛ 3,5х25х71 (с=59) НР | 3,50 | 25,00 | 59,00 | 71,00 | 0,177 | мелкосерийное, экспорт |
|  | ПЛ 3,5х32х107 (с=90) НР | 3,50 | 32,00 | 90,00 | 107,00 | 0,338 | мелкосерийное, экспорт |
|  | ПЛ 5,3х11х16 | 5,30 | 11,00 | 6,00 | 16,00 | 0,027 | серийное |
|  | ПЛ 6х16х29 (с=29) | 6,00 | 16,00 | 29,00 | 29,00 | 0,097 | серийное |
|  | ПЛ 6х20х100 (с=40) | 6,00 | 20,00 | 40,00 | 100,00 | 0,269 | серийное |
|  | ПЛ 8х11х68 (с=20) | 8,00 | 11,00 | 20,00 | 68,00 | 0,130 | серийное |
|  | ПЛ 8х11х68 (с=30) | 8,00 | 11,00 | 30,00 | 68,00 | 0,143 | серийное |
|  | ПЛ 8х11х70,5 (с=20) | 8,00 | 11,00 | 20,50 | 70,50 | 0,136 | серийное |
|  | ПЛ 8х11х70,5 (с=30) | 8,00 | 11,00 | 30,50 | 70,50 | 0,149 | серийное |
|  | ПЛ 8х11х108 (с=30) | 8,00 | 11,00 | 30,00 | 108,00 | 0,195 | серийное |
|  | ПЛ 8х11х110,5 (с=30) | 8,00 | 11,00 | 30,50 | 110,50 | 0,202 | серийное |
|  | ПЛ 8х12,5х22,5Т | 8,80 | 12,50 | 12,40 | 22,50 | 0,080 | серийное |
|  | ПЛ 8х12,5х27,5(с=17,2) | 7,60 | 12,50 | 17,20 | 27,50 | 0,080 | серийное |
|  | ПЛ 8х32х40,5 (с=16) | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 40,50 | 0,265 | серийное |
|  | ПЛ 8х32х60 (с=40) | 8,00 | 32,00 | 40,00 | 60,00 | 0,432 | серийное |
|  | ПЛ 9,7х10х45,6 (с=37,6) | 9,70 | 10,00 | 37,60 | 45,60 | 0,143 | серийное |
|  | ПЛ 9,5х10х46 (с=38) | 9,50 | 10,00 | 38,00 | 46,00 | 0,141 | серийное |
|  | ПЛ 10х12,5х32 (с=25) | 10,00 | 12,50 | 25,00 | 32,00 | 0,136 | серийное |
|  | ПЛ 10х25х213 (с=37) | 10,00 | 25,00 | 37,00 | 213,00 | 0,996 | серийное |
|  | ПЛ 12,5х16х25 | 12,50 | 16,00 | 16,00 | 25,00 | 0,182 | серийное |
|  | ПЛ 12,5х16х32 | 12,50 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 0,203 | серийное |
|  | ПЛ 12,5х25х32 | 12,50 | 25,00 | 20,00 | 32,00 | 0,336 | серийное |
|  | ПЛ 12,5х25х50 | 12,50 | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 0,420 | серийное |
|  | ПЛ 12,5х25х60 | 12,50 | 25,00 | 20,00 | 60,00 | 0,467 | серийное |
|  | ПЛ 15х20х102,5 (с=70) | 15,00 | 20,00 | 70,00 | 102,50 | 0,873 | серийное |
|  | ПЛ 15х40х45 (с=15) | 15,00 | 40,00 | 15,00 | 45,00 | 0,752 | серийное |
|  | ПЛ 15х40х90 (с=30) | 15,00 | 40,00 | 30,00 | 90,00 | 1,291 | серийное |
|  | ПЛ 15х45х62,5 (с=25) | 15,00 | 45,00 | 25,00 | 62,50 | 1,124 | серийное |
|  | ПЛ 16х20х40 (с=25) Выр. | 16,00 | 20,00 | 25,00 | 40,00 | 0,432 | серийное |
|  | ПЛ 16х25х60(с=26) | 16,00 | 25,00 | 26,00 | 61,00 | 0,672 | серийное |
|  | ПЛ 16х32х40 | 16,00 | 32,00 | 25,00 | 40,00 | 0,692 | серийное |
|  | ПЛ 16х32х42 | 16,00 | 32,00 | 25,00 | 42,50 | 0,711 | серийное |
|  | ПЛ 16х32х50 | 16,00 | 32,00 | 25,00 | 50,00 | 0,769 | серийное |
|  | ПЛ 16*32*65 | 16,00 | 32,00 | 25,00 | 65,00 | 0,884 | серийное |
|  | ПЛ 16х32х65 | 16,00 | 32,00 | 25,00 | 65,00 | 0,884 | серийное |
|  | ПЛ 16х32х80 | 16,00 | 32,00 | 25,00 | 80,00 | 0,999 | серийное |
|  | ПЛ 16х32х88 (с=38) | 16,00 | 32,00 | 38,00 | 88,00 | 1,160 | серийное |
|  | ПЛ 16х50х73,5 (с=20) | 16,00 | 50,00 | 20,00 | 73,50 | 1,423 | серийное |
|  | ПЛ 19х40х65,5 (с=25,5) | 19,00 | 40,00 | 25,50 | 65,50 | 1,377 | серийное |
|  | ПЛ 20х20х50(с=32) | 20,00 | 20,00 | 32,00 | 50,00 | 0,680 | серийное |
|  | ПЛ 20х20х60(с=32) | 20,00 | 20,00 | 32,00 | 60,00 | 0,740 | серийное |
|  | ПЛ 20х20х80(с=32) | 20,00 | 20,00 | 32,00 | 80,00 | 0,860 | серийное |
|  | ПЛ 20х25х75 (с=30) | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 75,00 | 1,023 | серийное |
|  | ПЛ 20х30х75 (с=15) | 20,00 | 30,00 | 15,00 | 75,00 | 1,092 | серийное |
|  | ПЛ 20х40х32 | 20,00 | 40,00 | 32,00 | 32,00 | 1,144 | серийное |
|  | ПЛ 20х40х50 | 20,00 | 40,00 | 32,00 | 50,00 | 1,360 | серийное |
|  | ПЛ 20х40х60 | 20,00 | 40,00 | 32,00 | 60,00 | 1,480 | серийное |
|  | ПЛ 20х40х80 | 20,00 | 40,00 | 32,00 | 80,00 | 1,720 | серийное |
|  | ПЛ 20х40х100 | 20,00 | 40,00 | 32,00 | 100,00 | 1,960 | серийное |
|  | ПЛ 20х45х90(с=30) | 20,00 | 45,00 | 30,00 | 90,00 | 2,043 | серийное |
|  | ПЛ 20х50х80 (с=32) | 20,00 | 50,00 | 32,00 | 80,00 | 2,150 | серийное |
|  | ПЛ 22х40х70 (с=28) | 22,00 | 40,00 | 28,00 | 70,00 | 1,740 | серийное |
|  | ПЛ 22х50х100 (с=40) | 22,00 | 50,00 | 40,00 | 100,00 | 2,879 | серийное |
|  | ПЛ 22х50х110 (с=40) | 22,00 | 50,00 | 40,00 | 110,00 | 3,044 | серийное |
|  | ПЛ 22,5х40х120 | 22,50 | 40,00 | 64,00 | 120,00 | 2,917 | серийное |
|  | ПЛ 25х20х100 (с=50) | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 100,00 | 1,419 | серийное |
|  | ПЛ 25х20х100 (с=52,4) НР | 25,00 | 20,00 | 52,40 | 100,00 | 1,437 | серийное |
|  | ПЛ 25х32х100 (с=40) | 25,00 | 32,00 | 40,00 | 100,00 | 2,150 | серийное |
|  | ПЛ 25х40х90 (с=30) | 25,00 | 40,00 | 30,00 | 90,00 | 2,388 | серийное |
|  | ПЛ 25х45х100 (с=40) | 25,00 | 45,00 | 40,00 | 100,00 | 3,024 | серийное |
|  | ПЛ 25х50х65 | 25,00 | 50,00 | 40,00 | 65,00 | 2,704 | серийное |
|  | ПЛ 25х50х80 | 25,00 | 50,00 | 32,00 | 80,00 | 2,835 | серийное |
|  | ПЛ 25х50х100 | 25,00 | 50,00 | 40,00 | 100,00 | 3,360 | серийное |
|  | ПЛ 25х50х100(с=32) | 25,00 | 50,00 | 32,00 | 100,00 | 3,210 | серийное |
|  | ПЛ 25х50х100 (с=50) | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 3,547 | серийное |
|  | ПЛ 25*50*120 | 25,00 | 50,00 | 40,00 | 120,00 | 3,734 | мелкосерийное, экспорт |
|  | ПЛ 25х50х160 (с=64) | 25,00 | 50,00 | 64,00 | 160,00 | 4,934 | серийное |
|  | ПЛ 30х32х120 (с=64) ВР | 30,00 | 32,00 | 64,00 | 120,00 | 3,327 | серийное |
|  | ПЛ 30х50х80 | 30,00 | 50,00 | 40,00 | 80,00 | 3,739 | серийное |
|  | ПЛ 31х50х110(с=50) | 31,00 | 50,00 | 50,00 | 110,00 | 4,850 | серийное |
|  | ПЛ 32*32*80 | 32,00 | 32,00 | 50,00 | 80,00 | 2,767 | серийное |
|  | ПЛ 32х32х80 (с=50) | 32,00 | 32,00 | 50,00 | 80,00 | 2,739 | серийное |
|  | ПЛ 32х32х100(с=50) | 32,00 | 32,00 | 50,00 | 100,00 | 3,074 | мелкосерийное, экспорт |
|  | ПЛ 32х32х160(с=64) | 32,00 | 32,00 | 64,00 | 160,00 | 4,211 | серийное |
|  | ПЛ 32х50х120(с=64) | 32,00 | 50,00 | 64,00 | 120,00 | 5,620 | серийное |
|  | ПЛ 32х50х125(с=50) | 32,00 | 50,00 | 50,00 | 125,00 | 5,404 | серийное |
|  | ПЛ 34х50х156(с=32) | 34,00 | 50,00 | 32,00 | 156,00 | 6,153 | серийное |
|  | ПЛ 40х40х120 | 40,00 | 40,00 | 64,00 | 120,00 | 5,921 | серийное |
|  | ПЛ 40х40х160 (с=64) | 40,00 | 40,00 | 64,00 | 160,00 | 6,780 | серийное |
|  | ПЛ 40х40х180 (с=80) | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 180,00 | 7,744 | серийное |
|  | ПЛ 40х50х100 (с=64) | 40,00 | 50,00 | 64,00 | 100,00 | 6,767 | серийное |
|  | ПЛ 45х40х120 (с=64) | 45,00 | 40,00 | 64,00 | 120,00 | 6,873 | серийное |
|  | ПЛ 48*40*160 (с=64) | 48,00 | 40,00 | 64,00 | 160,00 | 8,618 | серийное |
|  | ПЛ 50х32х160 (с=64) | 50,00 | 32,00 | 64,00 | 160,00 | 7,257 | серийное |
|  | ПЛ 50*40*160 (с=64) | 50,00 | 40,00 | 64,00 | 160,00 | 9,071 | серийное |
|  | ПЛ 50х50х120 (с=64) | 50,00 | 50,00 | 64,00 | 120,00 | 9,840 | серийное |
|  | ПЛ 50х50х160 (с=64) | 50,00 | 50,00 | 64,00 | 160,00 | 11,281 | серийное |
|  | ПЛ 50х50х160 (с=80) | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 160,00 | 11,939 | Мелкосерийное экспорт |
|  |  |  |  |  |  |  | серийное |
|  | ПЛР 10х25 (cxh=12х39) | 10,00 | 25,00 | 12,00 | 39,00 | 0,250 | серийное |
|  | ПЛР 14х36х45 | 14,00 | 36,00 | 11,50 | 45,00 | 0,597 | серийное |
|  | ПЛР16х12,5 | 16,00 | 12,50 | 16,00 | 60,00 | 0,303 | серийное |
|  | ПЛР 16х12,5Т | 16,00 | 12,50 | 16,00 | 60,00 | 0,300 | серийное |
|  | ПЛР16х25 | 16,00 | 25,00 | 16,00 | 60,80 | 0,602 | серийное |
|  | ПЛР 16х25Т | 16,00 | 25,00 | 16,00 | 60,80 | 0,605 | серийное |
|  | ПЛР 16х50 | 16,00 | 50,00 | 20,00 | 74,00 | 1,429 | серийное |
|  | ПЛР 20*32 (cxh=25х37) | 20,00 | 32,00 | 25,00 | 37,00 | 0,896 | серийное |
|  | ПЛР 21*32 | 21,00 | 32,00 | 25,00 | 85,00 | 1,441 | серийное |
|  | ПЛР 21х31,5 | 21,00 | 31,50 | 25,70 | 85,70 | 1,432 | серийное |
|  | ПЛР 21х32х60 (с=16) | 21,00 | 32,00 | 16,00 | 60,00 | 1,095 | серийное |
|  | ПЛР 21х32х60 (с=18) | 21,00 | 32,00 | 18,00 | 60,00 | 1,118 | серийное |
|  | ПЛР 21х40 | 21,00 | 40,00 | 25,00 | 85,00 | 1,801 | серийное |
|  | ПЛР 10х25 (cxh=12х39) | 10,00 | 25,00 | 12,00 | 39,00 | 0,250 | серийное |
|  | ПЛР 14х36х45 | 14,00 | 36,00 | 11,50 | 45,00 | 0,597 | серийное |
|  | ПЛР16х12,5 | 16,00 | 12,50 | 16,00 | 60,00 | 0,303 | серийное |
|  | ПЛР 16х12,5Т | 16,00 | 12,50 | 16,00 | 60,00 | 0,300 | серийное |
|  |  |  |  |  |  |  | серийное |
|  | ПЛМ 20х32х46 | 20,00 | 32,00 | 19,00 | 46,00 | 0,947 | серийное |
|  | ПЛМ 32х50-90 | 32,00 | 50,00 | 30,00 | 90,00 | 4,138 | серийное |
|  | ПЛМ 40х50-45 (с=40) | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 45,00 | 4,507 | серийное |
|  |  |  |  |  |  |  | серийное |
|  |  |  |  |  |  |  | серийное |

| Магниопроводы стержневой конструкции на частоту сети 400 Гц из электротехнической стали …..0,15-ТО-ЭТ-3425- ГОСТ 21427.4-78. |
| --- |
|  | ПЛ 4х16х22 (с=8) (0,15) | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 22,00 | 0,034 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 8х12,5х22,5 (0,15) | 8,80 | 12,50 | 12,40 | 22,50 | 0,0795 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 12,5х16х50 (0,15) | 12,50 | 16,00 | 16,00 | 50,00 | 0,254 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 12,5х25х50 (0,15) | 12,50 | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 0,416 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 16х32х50(0,15) | 16,00 | 32,00 | 25,00 | 50,00 | 0,753 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 20х40х100 (0,15) | 20,00 | 40,00 | 32,00 | 100,00 | 1,940 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 25х50х68 (с=30) (0,15) | 25,00 | 50,00 | 30,00 | 68,00 | 2,546 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 25х50х100 (0,15) | 25,00 | 50,00 | 40,00 | 100,00 | 3,325 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 26х50х62,5 (с=55) (0,15) | 26,00 | 50,00 | 55,00 | 62,50 | 3,055 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 30х50х110 (с=50) (0,15) | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 110,00 | 4,610 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 40х40х100(0,15) (с=40) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 4,816 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 40х40х100 (с=64) (0,15) | 40,00 | 40,00 | 64,00 | 100,00 | 5,330 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 40х40х120 (с=60) (0,15) | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 120,00 | 5,765 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 50х40х200 (с=64) (0,15) | 50,00 | 40,00 | 64,00 | 200,00 | 10,166 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 50*40*160(0,15) (с=64) | 50,00 | 40,00 | 64,00 | 160,00 | 8,979 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 50х50х160 (с=64)(0,15) | 50,00 | 50,00 | 64,00 | 160,00 | 11,224 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 50х50х160 (с=80) (0,15) | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 160,00 | 11,817 | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |
|  | ПЛР 21х31,5 (схh=25,7х85,7) (0,15) | 21,00 | 31,50 | 25,70 | 85,70 | 1,417 | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |

| Магнитопроводы стержневой конструкции на частоту сети 400 – 1000 Гц из электротехнической стали …..0,1 – 0,08 -ТО-ЭТ-3425- ГОСТ 21427.4-78. |
| --- |
|  | ПЛ 5х10х45 (с=13) (0,1) | 5,00 | 10,00 | 13,00 | 45,00 | 0,048 | мелкосерийное, экспорт |
|  | ПЛ 5,3х11х16 (0,1) | 5,30 | 11,00 | 6,00 | 16,00 | 0,0260 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 8х12,5х68 (с=52) (0,1) | 8,00 | 12,50 | 52,00 | 68,00 | 0,195 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 8х12,5х108 (с=34) (0,1) | 8,00 | 12,50 | 34,00 | 108,00 | 0,227 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 10х15х30 (с=12) (0,1) | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 30,00 | 0,127 | мелкосерийное, экспорт |
|  | ПЛ 10х16х30 (с=12) (0,1) | 10,00 | 16,00 | 12,00 | 30,00 | 0,136 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 16х32х25 (0,1) | 16,00 | 32,00 | 25,00 | 25,00 | 0,565 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 20х40х81 (с=20) (0,1) | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 81,00 | 1,582 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 20х40х80 (0,1) | 20,00 | 40,00 | 32,00 | 80,00 | 1,685 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 20х40х80 (с=40) (0,1) | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 1,779 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 20х40х100 (0,1) | 20,00 | 40,00 | 32,00 | 100,00 | 1,920 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 25х50х120 (0,1) | 25,00 | 50,00 | 40,00 | 120,00 | 3,658 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 32х32х80 (0,1) | 32,00 | 32,00 | 50,00 | 80,00 | 2,711 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 40х40х100 (с=64) (0,1) | 40,00 | 40,00 | 64,00 | 100,00 | 5,330 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 50х50х160 (с=64) (0,1) | 50,00 | 50,00 | 64,00 | 160,00 | 11,108 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 50х50х200 (с=64) (0,1) | 50,00 | 50,00 | 64,00 | 200,00 | 12,577 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 5х10х45 (с=13) (0,1) | 5,00 | 10,00 | 13,00 | 45,00 | 0,048 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 5,3х11х16 (0,1) | 5,30 | 11,00 | 6,00 | 16,00 | 0,0260 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 8х12,5х68 (с=52) (0,1) | 8,00 | 12,50 | 52,00 | 68,00 | 0,195 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 8х12,5х108 (с=34) (0,1) | 8,00 | 12,50 | 34,00 | 108,00 | 0,227 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 10х15х30 (с=12) (0,1) | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 30,00 | 0,127 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 10х16х30 (с=12) (0,1) | 10,00 | 16,00 | 12,00 | 30,00 | 0,136 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 16х32х25 (0,1) | 16,00 | 32,00 | 25,00 | 25,00 | 0,565 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 20х40х80 (0,1) | 20,00 | 40,00 | 32,00 | 80,00 | 1,685 | мелкосерийное |
|  | ПЛ 20х40х80 (с=40) (0,1) | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 1,779 | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |
|  | ПЛР 10х25 (схh=12x39) (0,1) | 10,00 | 25,00 | 12,00 | 39,00 | 0,245 | мелкосерийное |
|  | ПЛР 21х31,5 (схh=25,7х85,7) (0,1) | 21,00 | 31,50 | 25,70 | 85,70 | 1,403 | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | малосерийное |

| Магнитопроводы витые разрезные броневой конструкции типа ШЛ, ШЛМ, ШЛР по ГОСТ 22050-76 , |
| --- |
| № | Типоразмер | Геометрия кольца, (мм) | Масса, (г) | Вид производства |
|  |  | a | b | c min | h min |  |  |
|  | ШЛ 6х8 (h=14) | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 14,0 | 0,0178 | Серийное |
|  | ШЛ 6х12,5 | 3,0 | 12,5 | 6,0 | 15,0 | 0,0289 | Серийное |
|  | ШЛ 8х8 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 20,0 | 0,0329 | Серийное |
|  | ШЛ 8х12,5 | 4,00 | 12,50 | 8,00 | 20,00 | 0,051 | Серийное |
|  | ШЛ 8*16 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 20,00 | 0,066 | Серийное |
|  | ШЛ 10х11 | 5,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 0,071 | Серийное |
|  | ШЛ 10х16 | 5,00 | 16,00 | 10,00 | 25,00 | 0,103 | Серийное |
|  | ШЛ 10х20 | 5,00 | 20,00 | 10,00 | 25,00 | 0,128 | Серийное |
|  | ШЛ 12х12,5 | 6,00 | 12,50 | 12,00 | 30,00 | 0,116 | Серийное |
|  | ШЛ 12х16 | 6,00 | 16,00 | 12,00 | 30,00 | 0,148 | Серийное Экспорт |
|  | ШЛ 12х20 | 6,00 | 20,00 | 12,00 | 30,00 | 0,183 | Серийное Экспорт |
|  | ШЛ 12х25 | 6,00 | 25,00 | 12,00 | 30,00 | 0,231 | Серийное Экспорт |
|  | ШЛ 16х16 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 40,00 | 0,263 | Серийное Экспорт |
|  | ШЛ 16х20 | 8,00 | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 0,329 | Серийное Экспорт |
|  | ШЛ 16х25 | 8,00 | 25,00 | 16,00 | 40,00 | 0,407 | Серийное Экспорт |
|  | ШЛ 16х32 | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 40,00 | 0,526 | Серийное Экспорт |
|  | ШЛ 16х32 (h=40,5) | 7,50 | 32,00 | 16,00 | 40,50 | 0,491 | Серийное Экспорт |
|  | ШЛ 20х20 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 50,00 | 0,514 | Серийное |
|  | ШЛ 20х25Т | 10,00 | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 0,639 | Серийное |
|  | ШЛ 20х32 | 10,00 | 32,00 | 20,00 | 50,00 | 0,822 | Серийное Экспорт |
|  | ШЛ 20х32Т | 10,00 | 32,00 | 20,00 | 50,00 | 0,822 | Серийное |
|  | ШЛ 20х32 (h=52) | 10,00 | 31,50 | 20,00 | 52,00 | 0,828 | Серийное |
|  | ШЛ 20х40 | 10,00 | 40,00 | 20,00 | 50,00 | 1,023 | Серийное |
|  | ШЛ 20х50 (h=70) | 10,00 | 50,00 | 20,00 | 70,00 | 1,585 | Серийное |
|  | ШЛ 22х32 (схh=18х57) | 11,00 | 32,00 | 18,00 | 57,00 | 0,974 | Серийное |
|  | ШЛ 25х25 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 62,50 | 0,994 | Серийное |
|  | ШЛ 25х32 | 12,50 | 32,00 | 25,00 | 62,50 | 1,278 | Серийное Экспорт |
|  | ШЛ 25х40 | 12,50 | 40,00 | 25,00 | 62,50 | 1,59 | Серийное |
|  | ШЛ 25х50 | 12,50 | 50,00 | 25,00 | 62,50 | 2,008 | Серийное Экспорт |
|  | ШЛ 32х32 | 16,00 | 32,00 | 32,00 | 80,00 | 2,105 | Серийное |
|  | ШЛ 32х40 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 80,00 | 2,632 | Серийное |
|  | ШЛ 32х40 (с=40) | 16,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 2,785 | Серийное |
|  | ШЛ 32х50 | 16,00 | 50,00 | 32,00 | 80,00 | 3,29 | Серийное |
|  | ШЛ 32х50(c=29, h=75) | 16,00 | 50,00 | 29,00 | 75,00 | 3,098 | Серийное |
|  | ШЛ 38х40 (схh=32х60) | 19,00 | 40,00 | 32,00 | 60,00 | 2,777 | Серийное |
|  | ШЛ 40х32 | 20,00 | 32,00 | 32,00 | 80,00 | 2,752 | Серийное |
|  | ШЛ 40х40 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 4,112 | Серийное |
|  | ШЛ 40х50 | 20,00 | 50,00 | 40,00 | 100,00 | 5,14 | Серийное |
|  |  |  |  |  |  |  | Серийное |
|  | ШЛМ 10х12,5 | 5,00 | 12,50 | 6,00 | 18,00 | 0,060 | Серийное |
|  | ШЛМ 10х20 (h=19) | 5,00 | 20,00 | 6,00 | 19,00 | 0,099 | Серийное |
|  | ШЛМ 12*20 | 6,00 | 20,00 | 8,00 | 23,50 | 0,147 | Серийное |
|  | ШЛМ 12х25 ВР | 6,00 | 25,00 | 8,00 | 23,00 | 0,182 | Серийное |
|  | ШЛМ 12х25 | 6,00 | 25,00 | 8,00 | 23,00 | 0,1820 | Серийное |
|  | ШЛМ 14*11 (c*h=7,2*21,8) | 6,80 | 11,00 | 7,20 | 21,80 | 0,089 | Серийное |
|  | ШЛМ 16х20 | 8,00 | 20,00 | 9,00 | 26,00 | 0,226 | Серийное |
|  | ШЛМ 16х32 | 8,0 | 32,0 | 9,0 | 26,0 | 0,361 | Серийное |
|  | ШЛМ 18х50(c=9,h=52) | 9,00 | 50,00 | 9,00 | 52,00 | 1,014 | Серийное |
|  | ШЛМ 20х25 | 10,00 | 25,00 | 12,00 | 36,00 | 0,478 | Серийное |
|  | ШЛМ 20х30(КУВШ…000) | 10,00 | 30,00 | 12,00 | 29,80 | 0,512 | Серийное |
|  | ШЛМ 20х30Т | 10,00 | 30,00 | 12,00 | 29,80 | 0,512 | Серийное |
|  | ШЛМ 20х32 | 10,00 | 32,00 | 12,00 | 36,00 | 0,611 | Серийное |
|  | ШЛМ 20х40 (а=10,5) | 10,50 | 40,00 | 12,00 | 36,00 | 0,812 | Серийное |
|  | ШЛМ 20х40Т (а=10,5) | 10,50 | 40,00 | 12,00 | 36,00 | 0,804 | Серийное |
|  | ШЛМ 25х40 | 12,50 | 40,00 | 15,00 | 45,00 | 1,194 | Серийное |
|  | ШЛМ 32х50 | 16,00 | 50,00 | 18,00 | 55,00 | 2,354 | Серийное |
|  | ШЛМ 50х40 (схh=30х90) | 25,00 | 40,00 | 30,00 | 90,00 | 4,751 | Серийное |
|  | ШЛМ 50х40 (схh=40х100) | 25,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 5,375 | Серийное |
|  | ШЛМ 60х40 | 30,00 | 40,00 | 32,00 | 80,00 | 5,725 | Серийное |
|  | ШЛР 16х20 (h=24) | 8,00 | 20,00 | 8,00 | 24,00 | 0,214 | Серийное |
|  | ШЛР 21х32 | 10,50 | 32,00 | 13,00 | 85,70 | 1,161 | Серийное |

| Магнитопроводы броневой конструкции на частоту сети 400 Гц из электротехнической стали …..0,15-ТО-ЭТ-3425- ГОСТ 21427.4-78. |
| --- |
|  | ШЛ 6х8 (0,15) | 3,00 | 8,00 | 6,00 | 15,00 | 0,018 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 8х8 (0,15) | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 20,00 | 0,033 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 8х12,5 (0,15) | 4,00 | 12,50 | 8,00 | 20,00 | 0,051 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 8*16 (0,15) | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 20,00 | 0,065 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 10х12,5 400Гц (0,15) | 5,00 | 12,50 | 10,00 | 25,00 | 0,08 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 10х16 (0,15) | 5,00 | 16,00 | 10,00 | 25,00 | 0,101 | мелкосерийное |
|  | ШЛ12*12,5 (0,15) | 6,00 | 12,50 | 12,00 | 30,00 | 0,113 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 12х16(0,15) (КД) | 6,00 | 16,00 | 12,00 | 30,00 | 0,145 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 12х25 (0,15) | 6,00 | 25,00 | 12,00 | 30,00 | 0,217 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 12х25 (0,15) | 6,00 | 25,00 | 12,00 | 30,00 | 0,229 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 16х16 400 Гц (0,15) | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 40,00 | 0,258 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 16х20 (0,15) | 8,00 | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 0,326 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 16х32 (0,15) | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 40,00 | 0,521 | мелкосерийное |
|  | ШЛ20*20 (0,15) | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 50,00 | 0,514 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 20х25 (0,15) | 10,00 | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 0,636 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 20х32 (0,15) | 10,00 | 32,00 | 20,00 | 50,00 | 0,810 | мелкосерийное |
|  | ШЛ20*40 (0,15) | 10,00 | 40,00 | 20,00 | 50,00 | 1,017 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 25х32 (0,15) | 12,50 | 32,00 | 25,00 | 62,50 | 1,272 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 25х40 (0,15) | 12,50 | 40,00 | 25,00 | 62,50 | 1,59 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 32х32 (0,15) | 16,00 | 32,00 | 32,00 | 80,00 | 2,105 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 40х40 (0,15) | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 4,07 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 50х50 (0,15) | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 125,00 | 7,867 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 100х50 (схh=60x123) (0,15) | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 123,00 | 23,286 | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |
|  | ШЛМ 10х12,5 (h=19)(0,15) | 5,00 | 12,50 | 6,00 | 19,00 | 0,061 | мелкосерийное |
|  | ШЛМ 10х20 (0,15) | 5,00 | 20,00 | 6,00 | 18,00 | 0,096 | мелкосерийное |
|  | ШЛМ 12х20 (0,15) | 6,00 | 20,00 | 8,00 | 23,50 | 0,144 | мелкосерийное |
|  | ШЛМ 12х25 (0,15) | 6,00 | 25,00 | 8,00 | 23,00 | 0,180 | мелкосерийное |
|  | ШЛМ 16х16 (0,15) | 8,00 | 16,00 | 9,00 | 26,00 | 0,181 | мелкосерийное |
|  | ШЛМ 16х32 (0,15) | 8,00 | 32,00 | 9,00 | 26,00 | 0,361 | мелкосерийное |
|  | ШЛМ 20х20 (0,15) | 10,00 | 20,00 | 12,00 | 36,00 | 0,378 | мелкосерийное |
|  | ШЛМ 20х30 (0,15) | 10,00 | 30,00 | 12,00 | 29,80 | 0,512 | мелкосерийное |
|  | ШЛМ 40х50 (0,15) | 20,00 | 50,00 | 24,00 | 72,00 | 3,82 | мелкосерийное |
|  | ШЛМ 60х40 (0,15) | 30,00 | 40,00 | 32,00 | 80,00 | 11,217 | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |
|  | ШЛР 21х31,5(0,15) | 10,50 | 31,50 | 13,00 | 85,70 | 1,142 | мелкосерийное |

| Магнитопроводы броневой конструкции на частоту сети 400 – 1000 Гц из электротехнической стали …..0,1 – 0,08 -ТО-ЭТ-3425- ГОСТ 21427.4-78. |
| --- |
|  | ШЛ 6х5 (cxh=5x16) (0,1) | 3,00 | 5,00 | 5,0 | 16,0 | 0,0110 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 6х5,6 (cxh=5x16) (0,1) | 3,00 | 5,60 | 5,0 | 16,0 | 0,0130 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 6х6,5 (0,1) | 3,00 | 6,50 | 6,0 | 15,0 | 0,0150 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 6х10 (0,1) | 3,00 | 10,0 | 6,0 | 15,0 | 0,0230 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 6х12,5 (0,1) | 3,00 | 12,5 | 6,0 | 15,0 | 0,0280 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 8х10 (0,1) | 4,00 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 0,0400 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 8х12,5 (0,1) | 4,00 | 12,50 | 8,00 | 20,00 | 0,0500 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 8х16 (0,1) | 4,00 | 16,00 | 8,0 | 20,0 | 0,0640 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 10х12,5 (0,1) | 5,00 | 12,50 | 10,00 | 25,00 | 0,079 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 10х16 (0,1) | 5,00 | 16,00 | 10,00 | 25,00 | 0,101 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 12х16 (0,1) | 6,00 | 16,00 | 12,00 | 30,00 | 0,145 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 12х20 (0,1) | 6,00 | 20,00 | 12,00 | 30,00 | 0,181 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 16х20 (0,1) | 8,00 | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 0,322 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 20х32 (0,1) | 10,00 | 32,00 | 20,00 | 50,00 | 0,806 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 25х32 (0,1) | 12,50 | 32,00 | 25,00 | 62,50 | 1,259 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 32х40 (0,1) | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 80,00 | 2,578 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 40х50 (h=102) (0,1) | 20,00 | 50,00 | 40,00 | 102,00 | 5,094 | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |
|  | ШЛ 6х6,5 (0,08) | 3,00 | 6,50 | 6,00 | 15,00 | 0,015 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 20х25 (0,08) | 10,00 | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 0,623 | мелкосерийное |
|  | ШЛ 40х50 (h=102) (0,08) | 20,00 | 50,00 | 40,00 | 102,00 | 5,094 | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |
|  | ШЛМ 25х40 (0,1) | 12,50 | 40,00 | 15,00 | 45,00 | 1,170 | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |
|  | ШЛМ 20х25 (0,08) | 10,00 | 25,00 | 12,00 | 36,00 | 0,463 | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |

| Магнитопроводы ленточные кольцевой конструкции типа ОЛ, ОЛР по ТУ 3400-001-23535494-2010, ГОСТ 204011-80 |
| --- |
| № | Типоразмер | Геометрия кольца, (мм) | Масса, (г) | Вид производства |
|  |  | a | b | d | D |  |  |
|  | ОЛ 16/26-11 | 5,00 | 11,00 | 16,00 | 26,00 | 0,027 | серийное |
|  | ОЛ 20/32-11 | 6,00 | 11,00 | 20,00 | 32,00 | 0,040 | серийное |
|  | ОЛ 20/32-20 | 6,00 | 20,00 | 20,00 | 32,00 | 0,073 | серийное |
|  | ОЛ 22/30-8 | 4,00 | 8,00 | 22,00 | 30,00 | 0,019 | серийное |
|  | ОЛ 22/32-12,5 | 5,00 | 12,50 | 22,00 | 32,00 | 0,040 | серийное |
|  | ОЛ25/40-15 | 7,50 | 15,00 | 25,00 | 40,00 | 0,060 | серийное |
|  | ОЛ25/40-16 | 7,50 | 16,00 | 25,00 | 40,00 | 0,090 | серийное |
|  | ОЛ 25/40-20 | 7,50 | 20,00 | 25,00 | 40,00 | 0,115 | серийное |
|  | ОЛ 25/40-25 | 7,50 | 25,00 | 25,00 | 40,00 | 0,143 | серийное |
|  | ОЛ 27,5/35-8 | 3,75 | 8,00 | 27,50 | 35,00 | 0,022 | серийное |
|  | ОЛ 30/52-25 | 11,00 | 25,00 | 30,00 | 52,00 | 0,264 | серийное |
|  | ОЛ 32/50-16 | 9,00 | 16,00 | 32,00 | 50,00 | 0,139 | серийное |
|  | ОЛ 32/50-20 | 9,00 | 20,00 | 32,00 | 50,00 | 0,142 | серийное |
|  | ОЛ 32/55-20 | 11,50 | 20,00 | 32,00 | 55,00 | 0,236 | серийное |
|  | ОЛ 32/70-20 | 19,00 | 20,00 | 32,00 | 70,00 | 0,456 | серийное |
|  | ОЛ 33/42-8 | 4,50 | 8,00 | 33,00 | 42,00 | 0,032 | серийное |
|  | ОЛ 33/43-8 | 5,00 | 8,00 | 33,00 | 43,00 | 0,035 | серийное |
|  | ОЛ 34/48-25 | 7,00 | 25,00 | 34,00 | 48,00 | 0,169 | серийное |
|  | ОЛ 34/48-32 | 7,00 | 32,00 | 34,00 | 48,00 | 0,216 | серийное |
|  | ОЛ 35/55-20 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 55,00 | 0,212 | серийное |
|  | ОЛ 39/47-20 | 4,00 | 20,00 | 39,00 | 47,00 | 0,081 | серийное |
|  | ОЛ 40/48-11 | 4,00 | 11,00 | 40,00 | 48,00 | 0,046 | серийное |
|  | ОЛ 40/55,2-32 | 7,60 | 32,00 | 40,00 | 55,20 | 0,273 | серийное |
|  | ОЛ 40/64-20 | 12,00 | 20,00 | 40,00 | 64,00 | 0,294 | серийное |
|  | ОЛ 40/64-25 | 12,00 | 25,00 | 40,00 | 64,00 | 0,367 | серийное |
|  | ОЛ 40/64-32 | 12,00 | 32,00 | 40,00 | 64,00 | 0,470 | серийное |
|  | ОЛ 40/64-40 | 12,00 | 40,00 | 40,00 | 64,00 | 0,588 | серийное |
|  | ОЛ 40/80-20 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 80,00 | 0,565 | серийное |
|  | ОЛ 40/80-32 | 20,00 | 32,00 | 40,00 | 80,00 | 0,904 | серийное |
|  | ОЛ 41/51-8 | 5,00 | 8,00 | 41,00 | 51,00 | 0,043 | серийное |
|  | ОЛ 45/75-32 | 15,00 | 32,00 | 45,00 | 75,00 | 0,675 | серийное |
|  | ОЛ 50/65-20 | 7,50 | 20,00 | 50,00 | 65,00 | 0,201 | серийное |
|  | ОЛ 50/80-20 | 15,00 | 20,00 | 50,00 | 80,00 | 0,459 | серийное |
|  | ОЛ 50/80-25 | 15,00 | 25,00 | 50,00 | 80,00 | 0,574 | серийное |
|  | ОЛ 50/80-30 | 15,00 | 30,00 | 50,00 | 80,00 | 0,689 | серийное |
|  | ОЛ 50/80-32 | 15,00 | 32,00 | 50,00 | 80,00 | 0,734 | серийное |
|  | ОЛ 50/90-40 | 20,00 | 40,00 | 50,00 | 90,00 | 1,318 | серийное |
|  | ОЛ 50/90-50 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 90,00 | 1,648 | серийное |
|  | ОЛ 50/120-32 | 35,00 | 32,00 | 50,00 | 120,00 | 2,241 | серийное |
|  | ОЛ 52/82-20 | 15,00 | 20,00 | 52,00 | 82,00 | 0,471 | серийное |
|  | ОЛ 54/63-8 | 4,50 | 8,00 | 54,00 | 63,00 | 0,050 | серийное |
|  | ОЛ 60/70-8 | 5,00 | 8,00 | 60,00 | 70,00 | 0,061 | серийное |
|  | ОЛ 60/75-25 | 7,50 | 25,00 | 60,00 | 75,00 | 0,298 | серийное |
|  | ОЛ 60/80-25 | 10,00 | 25,00 | 60,00 | 80,00 | 0,412 | серийное |
|  | ОЛ 60/100-40 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 | 1,499 | серийное |
|  | ОЛ 60/110-25 | 25,00 | 25,00 | 60,00 | 110,00 | 1,251 | серийное |
|  | ОЛ 60/120-40 | 30,00 | 40,00 | 60,00 | 120,00 | 2,542 | серийное |
|  | ОЛ 60/120-50 | 30,00 | 50,00 | 60,00 | 120,00 | 3,178 | серийное |
|  | ОЛ 70/100-50 | 15,00 | 50,00 | 70,00 | 100,00 | 1,501 | серийное |
|  | ОЛ 70/120-40 | 25,00 | 40,00 | 70,00 | 120,00 | 2,236 | серийное |
|  | ОЛ 70/120-50 | 25,00 | 50,00 | 70,00 | 120,00 | 2,795 | серийное |
|  | ОЛ 70/125-40 | 27,50 | 40,00 | 70,00 | 125,00 | 2,512 | серийное |
|  | ОЛ 70/130-40 | 30,00 | 40,00 | 70,00 | 130,00 | 2,825 | серийное |
|  | ОЛ 70/140-50 | 35,00 | 50,00 | 70,00 | 140,00 | 4,326 | серийное |
|  | ОЛ 70/142-50 | 36,00 | 50,00 | 70,00 | 142,00 | 4,492 | серийное |
|  | ОЛ 70/160-50 | 45,00 | 50,00 | 70,00 | 160,00 | 6,091 | серийное |
|  | ОЛ 80/128-32 | 24,00 | 32,00 | 80,00 | 128,00 | 1,880 | серийное |
|  | ОЛ 80/130-25 | 25,00 | 25,00 | 80,00 | 130,00 | 1,545 | серийное |
|  | ОЛ 80/130-40 | 25,00 | 40,00 | 80,00 | 130,00 | 2,421 | серийное |
|  | ОЛ 80/179-32 | 49,50 | 32,00 | 80,00 | 179,00 | 4,829 | серийное |
|  | ОЛ 81/95-8 | 7,00 | 8,00 | 81,00 | 95,00 | 0,115 | серийное |
|  | ОЛ 90/120-20 | 15,00 | 20,00 | 90,00 | 120,00 | 0,734 | серийное |
|  | ОЛ 90/120-25 | 15,00 | 25,00 | 90,00 | 120,00 | 0,918 | серийное |
|  | ОЛ 90/150-50 | 30,00 | 50,00 | 90,00 | 150,00 | 4,216 | серийное |
|  | ОЛ 92/187-50 | 47,50 | 50,00 | 92,00 | 187,00 | 7,799 | серийное |
|  | ОЛ 99/143-32 | 22,00 | 32,00 | 99,00 | 143,00 | 2,005 | серийное |
|  | ОЛ 100/145-32 | 22,50 | 32,00 | 100,00 | 145,00 | 2,076 | серийное |
|  | ОЛ 100/145-40 | 22,50 | 40,00 | 100,00 | 145,00 | 2,595 | серийное |
|  | ОЛ 100/145-50 | 22,50 | 50,00 | 100,00 | 145,00 | 3,244 | серийное |
|  | ОЛ 120/200-40 | 40,00 | 40,00 | 120,00 | 200,00 | 6,026 | серийное |
|  | ОЛ 215/300-50 | 42,50 | 50,00 | 215,00 | 300,00 | 12,881 | серийное |
|  | ОЛ 225/290-30 | 32,50 | 30,00 | 225,00 | 290,00 | 5,910 | серийное |
|  | ОЛ 225/335-30 | 55,00 | 30,00 | 225,00 | 335,00 | 10,876 | серийное |
|  | ОЛ 225/335-40 | 55,00 | 40,00 | 225,00 | 335,00 | 14,501 | серийное |
|  | ОЛ 225/340-30 | 57,50 | 30,00 | 225,00 | 340,00 | 11,472 | серийное |
|  | ОЛ 235/287-20 | 26,00 | 20,00 | 235,00 | 287,00 | 3,195 | серийное |
|  |  |  |  |  |  |  | серийное |
|  | ОЛР 25/45-16 | 10,00 | 16,00 | 25,00 | 45,00 | 0,132 | серийное |
|  | ОЛР 30/55-20 | 12,50 | 20,00 | 30,00 | 55,00 | 0,250 | серийное |
|  | ОЛР 30/65-20 | 17,50 | 20,00 | 30,00 | 65,00 | 0,391 | серийное |
|  | ОЛР 32/50-20 | 9,00 | 20,00 | 32,00 | 50,00 | 0,172 | серийное |
|  | ОЛР 32/50-32 | 9,00 | 32,00 | 32,00 | 50,00 | 0,278 | серийное |
|  | ОЛР 32/65-20 | 16,50 | 20,00 | 32,00 | 65,00 | 0,377 | серийное |
|  | ОЛР 32/70-20 | 19,00 | 20,00 | 32,00 | 70,00 | 0,456 | серийное |
|  | ОЛР 40/64-40 | 12,00 | 40,00 | 40,00 | 64,00 | 0,588 | серийное |
|  | ОЛР 54/64-8 | 5,00 | 8,00 | 54,00 | 64,00 | 0,056 | серийное |
|  | ОЛР 217/233-12,5 | 8,00 | 12,50 | 217,00 | 233,00 | 0,530 | серийное |
|  |  |  |  |  |  |  | серийное |
|  |  |  |  |  |  |  | серийное |
|  |  |  |  |  |  |  | серийное |

| Магнитопроводы кольцевой конструкции на частоту сети 400 Гц из электротехнической стали …..0,15-ТО-ЭТ-3425- ГОСТ 21427.4-78. |
| --- |
| № | Типоразмер | Геометрия кольца, (мм) | Масса, (г) | Вид производства |
|  |  | a | b | d | D |  |  |
|  | ОЛ 15/25-15 (0,15) | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 25,00 | 0,035 | серийное |
|  | ОЛ 25/40-15 (0,15) | 7,50 | 15,00 | 25,00 | 40,00 | 0,085 | серийное |
|  | ОЛ 25/40-25 (0,15) | 7,50 | 25,00 | 25,00 | 40,00 | 0,141 | серийное |
|  | ОЛ 26/46-15 (0,15) | 10,00 | 15,00 | 26,00 | 46,00 | 0,126 | серийное |
|  | ОЛ 26/46-20 (0,15) | 10,00 | 20,00 | 26,00 | 46,00 | 0,168 | серийное |
|  | ОЛ 26/56-20 (0,15) | 15,00 | 20,00 | 26,00 | 56,00 | 0,287 | серийное |
|  | ОЛ 26/66-16 (0,15) | 20,00 | 16,00 | 26,00 | 66,00 | 0,343 | серийное |
|  | ОЛ 29/36-25 (0,15) | 3,50 | 25,00 | 29,00 | 36,00 | 0,066 | серийное |
|  | ОЛ 32/50-16(0,15) | 9,00 | 16,00 | 32,00 | 50,00 | 0,138 | серийное |
|  | ОЛ 32/70-20 (0,15) | 19,00 | 20,00 | 32,00 | 70,00 | 0,452 | серийное |
|  | ОЛ 33/46-25 (0,15) | 6,50 | 25,00 | 33,00 | 46,00 | 0,150 | серийное |
|  | ОЛ 33/47-8 (0,15) | 7,00 | 8,00 | 33,00 | 47,00 | 0,052 | серийное |
|  | ОЛ 35/44-25 (0,15) | 4,50 | 25,00 | 35,00 | 44,00 | 0,104 | серийное |
|  | ОЛ 36/56-16 (0,15) | 10,00 | 16,00 | 36,00 | 56,00 | 0,171 | серийное |
|  | ОЛ 38/54-20 (0,15) | 8,00 | 20,00 | 38,00 | 54,00 | 0,171 | серийное |
|  | ОЛ 40/63-20 (0,15) | 11,50 | 20,00 | 40,00 | 63,00 | 0,276 | серийное |
|  | ОЛ 40/64-32 (0,15) | 12,00 | 32,00 | 40,00 | 64,00 | 0,465 | серийное |
|  | ОЛ 50/62-25 (0,15) | 6,00 | 25,00 | 50,00 | 62,00 | 0,196 | серийное |
|  | ОЛ 50/80-32 (0,15) | 15,00 | 32,00 | 50,00 | 80,00 | 0,727 | серийное |
|  | ОЛ 50/100-15 (0,15) | 25,00 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 0,655 | серийное |
|  | ОЛ 63/100-32 (0,15) | 18,50 | 32,00 | 63,00 | 100,00 | 1,124 | серийное |
|  | ОЛ 69/81-25 (0,15) | 6,00 | 25,00 | 69,00 | 81,00 | 0,262 | серийное |
|  | ОЛ 70/81-25 (0,15) | 5,50 | 25,00 | 70,00 | 81,00 | 0,242 | серийное |
|  | ОЛ 80/130-40 (0,15) | 25,00 | 40,00 | 80,00 | 130,00 | 2,447 | серийное |
|  | ОЛ 100/114-20 (0,15) | 7,00 | 20,00 | 100,00 | 114,00 | 0,349 | серийное |
|  | ОЛ 100/150-50 (0,15) | 25,00 | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 3,641 | серийное |
|  | ОЛ 138/151-20 (0,15) | 6,50 | 20,00 | 138,00 | 151,00 | 0,438 | серийное |
|  | ОЛ 198/215*25(0,15) | 8,50 | 25,00 | 198,00 | 215,00 | 1,022 | серийное |

| Магнитопроводы кольцевой конструкции на частоту сети 400 – 1000 Гц из электротехнической стали …..0,1 – 0,08 -ТО-ЭТ-3425- ГОСТ 21427.4-78. |
| --- |
| № | Типоразмер | Геометрия кольца, (мм) | Масса, (г) | Вид производства |
|  |  | a | b | d | D |  |  |
|  | ОЛ 12/20-10 (0,1) | 4,00 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 0,015 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 16/26-8(0,1) | 5,00 | 8,00 | 16,00 | 26,00 | 0,019 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 16/26-12,5 (0,1) | 5,00 | 12,50 | 16,00 | 26,00 | 0,029 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 16/28-10 (0,1) | 6,00 | 10,00 | 16,00 | 28,00 | 0,030 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 18/32-10 (0,1) | 7,00 | 10,00 | 18,00 | 32,00 | 0,040 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 20/26-5 (0,1) | 3,00 | 5,00 | 20,00 | 26,00 | 0,008 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 21/38-10 (0,1) | 8,50 | 10,00 | 21,00 | 38,00 | 0,058 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 22/30-5 (0,1) | 4,00 | 5,00 | 22,00 | 30,00 | 0,012 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 25/40-15 (0,1) | 7,50 | 15,00 | 25,00 | 40,00 | 0,084 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 26/46-15 (0,1) | 10,00 | 15,00 | 26,00 | 46,00 | 0,125 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 32/50-16 (0,1) | 9,00 | 16,00 | 32,00 | 50,00 | 0,136 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 32/50-20 (0,1) | 9,00 | 20,00 | 32,00 | 50,00 | 0,170 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 33/46-25 (0,1) | 6,50 | 25,00 | 33,00 | 46,00 | 0,148 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 38/54-20 (0,1) | 8,00 | 20,00 | 38,00 | 54,00 | 0,170 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 40/63-20 (0,1) | 11,50 | 20,00 | 40,00 | 63,00 | 0,273 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 50/80-32 (0,1) | 15,00 | 32,00 | 50,00 | 80,00 | 0,719 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 63/100-32 (0,1) | 18,50 | 32,00 | 63,00 | 100,00 | 1,113 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 69/81-25 (0,1) | 6,00 | 25,00 | 69,00 | 81,00 | 0,259 | мелкосерийное |
|  | ОЛ 138/151-20 (0,1) | 6,50 | 20,00 | 138,00 | 151,00 | 0,433 | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |
|  | ОЛ 80/130-40(0,08) | 25,00 | 40,00 | 80,00 | 130,00 | 2,396 | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |

|  | Магнитопроводы ленточные трехфазные типа ТЛ по ТУ 6391-003-23535494-2010 |
| --- | --- |
| № | Типоразмер | Геометрия кольца, (мм) | Масса (г) | Вид производства |
|  |  | a | b | c min | С | h min | H |  |  |
|  | ТЛ 16х12,5-60-0,3-50 | 16,00 | 12,50 | 16,00 | 81,00 | 60,00 | 92,00 | 0,480 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 16х25-60-0,3-50 | 16,00 | 25,00 | 16,00 | 81,00 | 60,80 | 95,00 | 0,990 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 16х31-44-0,3-50 | 16,00 | 31,00 | 16,00 | 80,90 | 44,00 | 78,00 | 1,047 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 21х32-85-0,3-50 | 21,00 | 32,00 | 25,70 | 116,00 | 85,70 | 131,00 | 2,360 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 30х50-100-0,3-50 | 30,00 | 50,00 | 40,00 | 171,50 | 100,00 | 160,00 | 6,900 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 46х50-215-0,3-50 | 46,00 | 50,00 | 73,00 | 286,00 | 215,00 | 312,00 | 20,200 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 48х50-160-0,3-50 | 48,00 | 50,00 | 73,00 | 292,00 | 160,00 | 261,00 | 18,320 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 56х50-233-0,3-50 | 56,00 | 50,00 | 79,00 | 328,00 | 233,00 | 351,00 | 27,300 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 62х40-270-0,3-50 | 62,00 | 40,00 | 87,00 | 362,00 | 270,00 | 400,00 | 27,400 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 64х40-125-0,3-50 | 64,00 | 40,00 | 38,00 | 269,50 | 125,00 | 253,00 | 16,500 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 63х40-130-0,3-50 | 63,00 | 40,00 | 38,00 | 268,00 | 130,00 | 256,00 | 16,600 | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мелкосерийное |

| Магнитопроводы ленточные трехфазные на частоту сети 400 Гц из электротехнической стали …..0,15-ТО-ЭТ-3425- ГОСТ 21427.4-78. |
| --- |
|  | ТЛ 12х20-30,5-0,15-400 | 12,00 | 20,00 | 12,00 | 60,50 | 30,40 | 54,40 | 0,350 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 12,5х20-44-0,15-400 | 12,50 | 20,00 | 25,00 | 89,00 | 44,00 | 73,00 | 0,560 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 16х25-56-0,15-400 | 16,00 | 25,00 | 32,00 | 113,50 | 56,00 | 91,50 | 1,100 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 20х32-70-0,15-400 | 20,00 | 32,00 | 40,00 | 141,50 | 70,00 | 113,50 | 2,300 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 25х40-88-0,15-400 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 177,50 | 88,00 | 142,00 | 4,500 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 25х40-90-0,15-400 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 178,80 | 90,00 | 146,00 | 4,480 | мелкосерийное |

| Магнитопроводы ленточные трехфазные на частоту сети 400 – 1000 Гц из электротехнической стали …..0,1 – 0,08 -ТО-ЭТ-3425- ГОСТ 21427.4-78. |
| --- |
|  | ТЛ 20х32-62-0,1-400 | 20,00 | 32,00 | 40,00 | 142,50 | 62,00 | 102,00 | 2,120 | мелкосерийное |
|  | ТЛ 40х40-100-0,1-400 | 40,00 | 40,00 | 65,00 | 254,50 | 100,00 | 180,00 | 9,000 | мелкосерийное |